ICS 77.20

H 00

DB37

山东省地方标准

DB37/ 743－2015

代替 DB37/ 743—2007

电解铝企业单位产品能源消耗限额

2015-10-13发布

2016-04-13实施

山东省质量技术监督局  发布

前　　言

本标准6为强制性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则进行修订。

本标准替代DB37/ 743－2007《电解铝综合能耗限额》。本标准与DB37/ 743－2007相比，主要变化如下：

- 《电解铝综合能耗限额》修订为《电解铝企业单位产品能源消耗限额》；

- 对能耗限额限定值进行了修订；

- 增加铝液交流电耗、铝液综合交流电耗、铝锭综合电耗限额指标。

本标准由山东省经济和信息化委员会、山东省质量技术监督局提出。

本标准由山东能源标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省冶金工业总公司、中国铝业股份有限公司山东分公司。

本标准主要起草人：温金德、杨开国、许敏、徐新洲、孙敏。

电解铝企业单位产品能源消耗限额

- 范围

本标准规定了电解铝企业单位产品能源消耗限额的术语和定义、统计范围、计算方法、单位产品能耗限额和节能管理与措施。

本标准适用于电解铝企业单位产品生产能耗的计算、考核。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589　综合能耗计算通则

GB/T 12723　单位产品能源消耗限额编制通则

GB 17167　用能单位能源计量器具配备和管理通则

- 术语和定义

GB/T 2589和GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 辅助生产系统

烟气净化、通风排烟、动力、整流、物料输送、大修、空压机、动力等。

- 附属生产系统

车间及管理部门办公、照明、取暖、降温、洗澡等。

- 统计范围

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。它包括：一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（如电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源，自产自用的压缩空气按空压机消耗的电量进行计算。其主要用于生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活用能和批准的基建项目用能。生活用能源是指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面的用能。在企业实际消耗的能源中，用做原料的能源也必须包括在内。凡余热利用生产的能源量，应折算后扣除该能耗量，用于本工序或其它工序的，该部分能耗则以正常消耗计入。

- 计算方法

  - 铝液交流电耗

    - 电解铝液交流电耗（即电解铝液可比交流电耗）按式（1）计算：

Wj=Qj−(Qtj+Qqj)Ply	(1)

式中：

Wj  ——报告期内电解铝液交流电耗，单位为千瓦时每吨（kW•h/t）；

Qj  ——报告期内电解系列工艺消耗的交流电量，单位为千瓦时（kW•h）；

Qtj ——报告期内电解系列中停槽导电母线及短路口损耗交流电量，单位为千瓦时（kW•h）；

Qqj ——报告期内电解系列中电解槽焙烧、启动期间消耗的交流电量，单位为千瓦时（kW•h）；

Ply ——报告期内电解系列电解铝液产量，单位为吨（t）。

    - 电解系列工艺消耗的交流电量以安装在整流机组输入侧的计量仪表计数为准。

    - 电解系列电解铝液产量包括正常生产槽、大修启动槽、二次启动槽和新建槽的铝液产量。

    - 电解槽焙烧、启动期间消耗交流电量按式（2）计算：

Qqj=Qj×Nq×VqVx	(2)

式中：

Qqj ——报告期内电解槽焙烧、启动期间消耗的交流电量，单位为千瓦时（kW•h）；

Qj  ——报告期内电解系列工艺消耗的交流电量，单位为千瓦时（kW•h）；

Nq  ——报告期内电解系列中的焙烧启动槽数；

Vq  ——电解槽焙烧启动所用的电压，每台槽补偿不超过30伏天（V·d）；

Vx  ——报告期内电解系列直流电压累计，单位为伏天（V·d）。

    - 停槽导电母线及短路口损耗交流电量按式（3）计算：

Qtj=Qj×Nt×VtVx	(3)

式中：

Qtj ——报告期内电解槽停槽导电母线及短路口电压降损耗交流电量，单位为千瓦时（kW•h）；

Qj  ——报告期内电解系列工艺消耗的交流电量，单位为千瓦时（kW•h）；

Nt  ——报告期内停槽槽日数；

Vt  ——每台停槽导电母线及短路口电压降实测值（V）；

Vx  ——报告期内电解系列直流电压累计，单位为伏天（V·d）。

  - 铝液综合交流电耗

铝液综合交流电耗按式（4）计算：

Wzj=QzjPly	(4)

式中：

Wzj ——报告期内铝液综合交流电耗，单位为千瓦时每吨（kW•h/t）；

Qzj ——报告期内电解铝液生产中消耗的交流电量（包括电解铝液生产、电解槽启动、停槽短路口压降、系列烟气净化、整流、空压机、物料输送、动力照明等辅助附属系统消耗的交流电量和线路损失），单位为千瓦时（kW•h）；

Ply ——报告期内电解铝液产量，单位为吨（t）。

  - 铝锭综合交流电耗

铝锭综合交流电耗按式（5）计算：

D1=Q1PAl	(5)

式中：

D1  ——报告期内铝锭综合交流电耗，单位为千瓦时每吨（kW•h/t）；

Q1  ——报告期内电解铝生产中消耗的交流电量（包括电解铝液生产中消耗的交流电量、铸造及其辅助系统消耗的交流电量），单位为千瓦时（kW•h）；

PAl ——报告期内电解铝产量，包括商品电解铝产量与自用量，单位为吨（t）。

  - 电解铝单位产品综合能耗

    - 电解铝单位产品综合能耗是指电解铝单位产品工艺能耗与单位产品辅助系统能耗分摊量之和。按公式（6）计算：

Ez=Eg+Ef	(6)

式中：

Ez ——统计报告期内电解铝单位产品综合能耗，单位为吨标准煤每吨（tce/t）；

Eg ——统计报告期内电解铝单位产品工艺能耗，单位为吨标准煤每吨（tce/t）；

Ef ——统计报告期内电解铝间接综合能耗及分摊，单位为吨标准煤每吨（tce/t）。

    - 电解铝单位产品工艺能耗按公式（7）计算：

Eg=i=1n(ei×ρi)PAl	(7)

式中：

Eg  ——统计报告期内单位产品工艺能耗，单位为吨标准煤每吨（tce/t）；

n   ——统计报告期内该产品消耗的能源种数；

ei  ——统计报告期内电解铝消耗的第i种能源实物量，实物单位；

ρi  ——统计报告期内第i种能源的折算系数；

pAl ——统计报告期内电解铝产量，单位为吨（t）。

    - 电解铝间接综合能耗及分摊指辅助生产系统和附属生产系统在产品生产的时间内实际消耗的各种能源以及耗能工质在企业内部进行储存、转换以及计量供应（包括外销）中的损耗，分摊到该产品上的综合能耗量。电解铝间接综合能耗按公式（8）计算：

Ef=efPAl	(8)

式中：

Ef  ——统计报告期内电解铝间接综合能耗及分摊，单位为吨标准煤每吨（tce/t）；

ef  ——统计报告期内辅助、附属等系统消耗能源量及分摊能耗量，单位为吨标准煤（tce）；

PAl ——统计报告期内电解铝产量，单位为吨（t）。

- 电解铝企业单位产品能耗限额

电解铝企业单位产品能耗限额限定值应符合表1的规定。

- 电解铝企业单位产品能耗限额限定值

| 项目 | 单位 | 限额指标 |
| --- | --- | --- |
| 铝液交流电耗 | kW·h/t-Al | 13500 |
| 铝液综合交流电耗 | kW·h/t-Al | 13730 |
| 铝锭综合交流电耗 | kW·h/t-Al | 13810 |
| 重熔用铝锭综合能源单耗 | 吨标准煤/t-Al | 1.720 |

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

    - 企业应建立节能考核制度，定期对电解铝企业的各生产工序能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层单位。

    - 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应根据GB 17167的要求配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

    - 电解铝企业应配备余热回收等节能设备，最大限度地对生产过程中可回收的能源进行利用。

    - 电解铝企业应进行技术改造，采用先进工艺，提高生产效率和能源利用率。

    - 电解铝企业应合理组织生产，减少中间环节，提高生产能力，延长生产周期。

    - 电解铝企业应大力发展循环经济，利用现有技术，合理利用再生资源。

- （资料性附录）
常用能源折标准煤系数和耗能工质能源等价值系数

  - 常用能源折标准煤系数

| 能源名称 | 单位 | 平均低位发热量/千焦 | 折标准煤系数/千克标准煤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤 | 千克 | 20900 | 0.7143 |
| 干洗精煤 | 千克 | 29678 （灰分10 %） | 1.014 |
| 无烟煤 | 千克 | 25080（湿） | 0.857 |
| 动力煤 | 千克 | 20900（湿） | 0.714 |
| 焦炭（干全焦） | 千克 | 28424 （灰分13.5 %） | 0.9714 |
| 重油 | 千克 | 41868.8 | 1.4286 |
| 汽油 | 千克 | 43054 | 1.4714 |
| 煤油 | 千克 | 43054 | 1.4714 |
| 柴油 | 千克 | 42636 | 1.4571 |
| 液化石油气 | 千克 | 50160 | 1.7143 |
| 炼厂干气 | 千克 | 45980 | 1.5714 |
| 天然气 | 立方米 | 32186～38916 | 1.1～1.3300 |
| 液化天然气 | 千克 | 40964 | 1.427 |
| 高炉煤气 | 立方米 | 3763 | 0.1286 |
| 转炉煤气 | 立方米 | 4974～37160 | 0.17～1.27 |
| 焦炉煤气 | 立方米 | 16720～17974 | 0.5714～0.6143 |
| 重油催化裂解煤气 | 立方米 | 19228 | 0.6571 |
| 热力(当量) | 百万焦耳 |  | 0.03412 |
| 电力 | 千瓦小时 |  | 0.1229 |
| 发生炉煤气 | 立方米 | 5234.3 | 0.1786 |
| 蒸汽（98.1 kPa饱和蒸汽） | 千克 | 2678.7 | 0.0914 |
| 蒸汽（98.1 kPa过热蒸汽） | 千克 | 3689.8 | 0.1259 |
| 炼焦油 | 千克 | 33495.7 | 1.1429 |
| 粗苯 | 千克 | 41868.8 | 1.4286 |
| - 洗精煤或煤炭的灰份、水份每增减1 %，则热值相应要加减334.944千焦/公斤。 - 无烟煤、动力煤热值波动范围较大，推荐的为大体平均值。 - 此表常用能源折标准煤参考系数，企业如能实测，以实测的平均低位发热量为准。 - 蒸汽折标准煤系数按热值计。 - 此表立方米为标准立方米。 |  |  |  |

  - 耗能工质能源等价值系数

| 能源 |  | 折标准煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 热值/兆焦 | 折标准煤系数/千克标准煤 |
| 新鲜水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 |
| 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |
| 环水 | 立方米 | 1.4800 | 0.0505 |
| 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |
| 鼓风 | 立方米 | 2.6083 | 0.089 |
| 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |
| 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
| 氮气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
|  |  | 19.6771 | 0.6714 |
| 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 |
| 电石 | 千克 | 60.9188 | 2.0786 |
| - 新鲜水指尚未使用的自来水。 - 除乙炔、电石外，均按平均耗电计算。 - 氮气作为副产品时，折标准煤系数取0.4000。作为主产品时，折标准煤系数取0.6714。 - 乙炔按耗电石计算。 - 电石按平均耗焦炭、电计算。 - 此表立方米为标准立方米。 |  |  |  |

_________________________________