中华人民共和国国家标准

铸造焦炭

UDC 669.162.16

GB  8729-88

本标准适用于以烟煤为主要原料经高温干馏所得的铸造焦炭。铸造焦炭供熔炼铸铁用。

1   技术条件

| 指标 | 级 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 一级 | 二级 |
| 块度，mm | ＞80 |  |  |
|  | 80～60 |  |  |
|  | ＞60 |  |  |
| 水分（WQ），% 不大于 | 5.0 |  |  |
| 灰分(),% | ≤8.00 | 8.01～10.00 | 10.01～12.00 |
| 挥发分(Vt),% 不大于 | 1.50 |  |  |
| 硫分 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
| 转鼓强度(M40),% 不小于 | 85.0 | 81.0 | 77.0 |
| 落下强度， （ ），% 不小于 | 92.0 | 88.0 | 84.0 |
| 显气也率(Ps),% 不大于 | 40 | 45 | 45 |
| 碎焦率(＜40mm),% | 4.0 |  |  |

注：（1）表内三级铸造焦炭按块度分为三类：大于80mm、80～60mm、大于60mm（统焦）。强度指标以大于80mm为准。

（2）表内规定：块度（mm）、灰分（%）、硫分（%）、强度（%）都是质量考核指标，以上指标任一项达不到规定的级别时，则不能作为该级验收。（强度指标M40与 并列使用，当这两个指标数值有矛盾时，以M40值为准。）

（3）表内规定的：水分（%）、挥发分（%）、显气孔率（%）、碎焦率（%）不作为主要质量验收指示。水分作为生产操作中控制指标，以干基计价；碎焦率超过时，由供需双方协商解决。

2 试验方法
2.1 铸造焦炭水分的测定按GB 2001-80《冶金焦炭水分的测定方法》的规定进行。
2.2 铸造焦炭灰分的测定按GB 2002-80《冶金焦炭灰分的测定方法》的规定进行。
2.3 铸造焦炭挥发分的测定按GB 2003-80《冶金焦炭挥发分的测定方法》的规定进行。
2.4 铸造焦炭硫分的测定按GB 2286-80《冶金焦炭全硫含量艾氏卡测定方法》或GB 2287-80《冶金焦炭全硫含量高温燃烧中和测定方法》的规定进行，GB 2286-80为仲裁方法。
2.5 铸造焦机械强度的测定。
2.5.1 转鼓强度按GB 2006-80《冶金焦炭机械强度的测定方法》的规定进行，试验入鼓块度为大于80mm。
2.5.2 落下强度按GB 4511.2-84《焦炭落下强度的测定方法》的规定进行。
2.6 铸造焦炭显气孔率的测定按GB 4511.84《焦炭显气孔率的测定方法》的规定进行。
2.7 铸造焦炭块度的测定按 GB 2005-80《冶金焦炭的焦末含量及大块焦筛分组成的测定方法》的规定进行。
注：碎焦率，铸造焦炭在40mm×40mm方孔筛上过筛，其筛下物占原始试样的重量比以百分数表示。

3 检验规则
3.1 铸造焦炭技术指标的检验，由供方技术监督检验部门按本标准规定进行。
3.2 铸造焦炭试样的采取和制备按GB 1997—80《冶金焦炭试样的采取和制备方法》的规定进行。
3.3 当需方验收产品质量对产品质量有异议时，应在收到产品之日起五日内向供方提出，由供需双方协商解决。必要时委托第三方按本标准重新采样进行仲裁，仲裁分析结果为最终结果。

4 包装和质量证明书
出厂的每批产品都应附有质量证明书，证明书内容应包括：生产厂名称、批号、毛重、净重、车号、产品名称、级别、块度、本标准规定的各项检验结果、发货日期和检验员盖章。

附加说明：
本标准由冶金部鞍山热能研究所技术归口。
本标准由冶金部鞍山热能研究所、机械委沈阳铸造研究所、冶金部标准化研究所共同起草。
本标准主要起草人陈明岳、朱明三、王维杰、孙瑞虹。 
本标准水平等级标记 GB 8729-88 4