ICS 81.060.01

Q 31

DB37

山东省地方标准

DB37/ 837－2015

代替 DB37/ 837—2007

陶瓷地砖单位产品能源消耗限额

2015-10-13发布

2016-04-13实施

山东省质量技术监督局  发布

前　　言

本标准的5为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准代替DB37/ 837－2007《陶瓷地砖单位产品能源消耗限额》。本标准与DB37/ 837－2007相比，主要变化如下：

- 修订了陶瓷地砖单位产品能耗限定值。对陶瓷地砖吸水率分类进行了修订，并增加了二次烧成的吸水率E≤0.5 %的微晶石产品的单位产品能耗限定值。确定了不同厚度的陶瓷地砖单位产品能耗限定值的折算系数。（本版的5）；

- 修改了陶瓷地砖单位产品综合能耗的计量单位，由千克每吨（kgce/t）修改为（kgce/m2）；

- 取消附录A  各种能源折标准煤参考系数；

- 增加了节能管理与措施（本版的6）。

本标准由山东省经济和信息化委员会、山东省质量技术监督局提出。

本标准由山东能源标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省水泥质量监督检验站、山东统一陶瓷科技有限公司、山东维统科技有限公司。

本标准主要起草人：李锋、牟庆军、王华、袁国梁、马波伟、吴昊泽。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

- DB37/ 837－2007。

陶瓷地砖单位产品能源消耗限额

- 范围

本标准规定了陶瓷地砖单位产品能源消耗（以下简称“能耗”）限额的术语和定义、能耗统计及计算方法、陶瓷地砖单位产品能耗限定值、节能管理与措施。

本标准适用于生产符合GB/T 4100和JC/T 2195的陶瓷地砖生产企业进行能耗的计算、考核及控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213　煤的发热量测定方法

GB/T 384　石油产品热值测定法

GB/T 2589　综合能耗计算通则

GB/T 4100　陶瓷砖

GB/T 12723　单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 24851　建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

JC/T 2195　薄型陶瓷砖

- 术语和定义

GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 陶瓷地砖产品综合能耗

在统计期内用于生产陶瓷地砖产品所消耗的各种能源总量。

- 陶瓷地砖单位产品综合能耗

以单位合格品产量表示的陶瓷地砖产品综合能耗。

- 能耗统计及计算方法

  - 统计范围

陶瓷地砖产品综合能耗包括从原料、釉料、煤、油、气等原材料和能源，经计量进入工序开始，到成品计量入库和辅助生产系统、附属生产系统的整个过程的综合燃耗和电耗。统计范围由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分用能组成，包括：原料粗中细碎、原料制备输送、粉料制备、釉料制备、成型、干燥、施釉、烧成、冷修、抛光、检验包装等生产过程，供水、供热、供气、供油、机修等辅助和附属生产系统及生产管理部门等所消耗的燃料和电力。不包括：熔块制备、色料制备、窑具加工制作、生活设施（如宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等）及运输保管、采暖、技改等所消耗的燃料和电力。

  - 统计方法

利用符合GB/T 24851要求配备的能源计量器具对统计期内的能耗数量和产品产量进行计量、统计，不得重记或漏记。

  - 计算方法

    - 产品综合能耗的计算应符合GB/T 2589的规定。

    - 产品综合能耗应按式（1）计算：

(1)

式中：

——综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

——燃料（煤、油、气等）的综合消耗，单位为千克（kg）；

——燃料（煤、油、气等）的低（位）发热量，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

——每千克标准煤的应用基低（位）发热量，见GB/T2589，单位为千焦每千克标准煤（kJ/kgce）；

m  ——每千瓦时电力折合的标准煤量，0.1229，单位为千克标准煤每千瓦时[kgce/（kW·h）]；

——电耗，单位为千瓦时（kW·h）。

    - 单位产品综合能耗应按式（2）计算：

(2)

式中：

——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每平方米（kgce/m2）；

——符合GB/T4100或JC/T2195的合格产品产量，单位为平方米（m2）。

    - 消耗的各种能源应按热值统一折算为标准煤，燃料的热值以企业在统计期内实测的燃料的平均低（位）发热量为准。固体燃料煤低（位）发热量按GB/T213的规定测定,液体燃料低（位）发热量按GB/T384的规定测定,若无条件实测或目前尚难进行常规分析的，可按照GB/T2589规定的各种能源折标准煤系数折算为标准煤。电力折算标准煤系数按当量值0.1229计算。

- 陶瓷地砖单位产品能耗限定值

现有陶瓷地砖生产企业的单位产品能耗限定值应符合表1的规定。

- 陶瓷地砖单位产品能耗限定值

| 产品分类 | 单位产品综合能耗kgce/m2 |
| --- | --- |
| 吸水率E≤0.5 %的陶瓷地砖 | ≤7.5（8.6a） |
| 吸水率0.5 %＜E≤10 %的陶瓷地砖 | ≤5.2 |
| 吸水率E＞10 %的陶瓷地砖 | ≤5.0 |
| - 单位产品综合能耗限定值适用于厚度d≥13.5 mm的陶瓷地砖产品，10 mm≤厚度d＜13.5 mm的陶瓷地砖单位产品综合能耗限定值须乘以0.8的系数，5.5 mm≤厚度d＜10 mm的陶瓷地砖单位产品综合能耗限定值须乘以0.65的系数，厚度d＜5.5 mm的陶瓷地砖单位产品综合能耗限定值须乘以0.5的系数。 |  |
| - 二次烧成的吸水率E≤0.5 %的微晶石产品。 |  |

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

陶瓷地砖生产企业应通过以下措施加强节能基础管理：

- 建立能源管理制度，建设能源管理体系；

- 对单位产品能源消耗进行定期统计考核，开展能效对标；

- 根据GB/T24851的要求配备能源计量器具。

  - 节能技术管理

陶瓷地砖生产企业应通过以下措施加强节能技术管理：

- 采用节能高效的生产设备和辅助设备，如新型粉磨设备、新型节能窑炉、节能输送设备等。

- 采用新型节能工艺技术，如节能原料加工技术、节能干燥技术、低温快烧技术、余热利用技术等。

- 采取有效措施，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高系统运转率，实现优质、低耗和清洁生产。

_________________________________